MIKROBETON cienkowarstwowa posadzka dekoracyjna 2-3mm

OPIS

Mikrobeton jest cienkowarstwowym polimerowo-cementowym systemem na bazie mikrocementu do tworzenia ekskluzywnych , posadzek i powłok dekoracyjnych o strukturze betonu architektonicznego. Zawiera polimery, twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.

ZASTOSOWANIE

- Do wykonania estetycznych, cienkowarstwowych posadzek ozdobnych na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych, jastrychowych, anhydrytowych , płytkach ceramicznych, OSB, podłogach podniesionych, schodach.

- Do stosowania na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń; w mieszkaniach, apartamentach, pomieszczeniach reprezentacyjnych oraz w obiektach użyteczności publicznej o natężonym ruchu pieszym; centrach handlowych, sklepach, restauracjach , klubach, biurach, salonach samochodowych, lokalach gastronomicznych , na lotniskach, dworcach, w obiektach sakralnych itp.

- Do zastosowania w strefach mokrych np.; łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach basenowych, SPA.

WŁAŚCIOWOŚCI

- Wysoka przyczepność do podłoża

- Całkowita grubość systemu 2-3 mm

- Możliwość aplikacji na różne podłoża

- Bardzo duża odporność na warunki użytkowe- zarysowania i ścieranie wywołane intensywnym ruchem pieszym

- Wysoka elastyczność, możliwość stosowania na podłożach sprężystych i podłogach podniesionych

- Możliwość dowolnego kreowania struktury powierzchni

- Powłoka łatwa w utrzymaniu czystości

- Odporna na UV, nie żółknie

WARUNKI WYKONANIA

- Wilgotność podłoża- max. 4%

- Wilgotność powietrza- max 7%

- Temperatura podłoża – min. +15°C

- Temperatura podłoża powinna być wyższa , o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy .

- Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić od +15° C do +25°C.

- Unikać punktowego ogrzewania mogącego powodować nierównomierne wysychanie powierzchni

- Na trzy dni przez układaniem posadzki należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

- Wykonaną powierzchnię należy chronić przez zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np.; wysokich temperatur, przeciągu , promieniowania słonecznego , klimatyzacji itp.

- Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenie statyczne i dynamiczne – beton , co najmniej klasy C20/25 (B25) lub jastrych cementowy klasy M20 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,0N/mm2.

- Podłoże powinno być równe , oczyszczone z kurzu, wapna, tłuszczu , brudu, oleju, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej emulsyjnej i olejnej. Stare powłoki o niedostatecznej przyczepności należy usunąć a ubytki uzupełnić.

SPOSÓB WYKONANIA Zalecane jest , aby system Mikrobeton SBA design był wykonywany przez profesjonalne firmy wykonawcze posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Podłoże zagruntować  preparatem SBA GRUNT lub SBA KWARCGRUNT . Cienkowarstwowa powłoka betonowa składa się z dwóch składników ; składnik A ( sucha masa) i składnik B ( płynny polimer). Do odmierzonej ilości zabarwionego składnika B ( polimer) powoli wsypać odpowiednią ilość suchego składnika A, ciągle mieszając mieszadłem mechanicznym ( 3-4 min) , aż do uzyskania jednolitej masy. Odstawić na ok. 3min i ponownie wymieszać bezpośrednio przed aplikacją . czas urabialności produktów w optymalnych warunkach wynosi; 20-30 minut. Należy przygotować taką ilość masy , by wystarczyła ona na aplikację w jednym cyklu roboczym. Kolejne porcje materiału przygotowywać i aplikować tak szybko , aby mógł połączyć się , gdy są jeszcze w stanie płynnym. Nie stosować przerw roboczych podczas nakładania materiału. Gdy materiał całkowicie zwiąże i będzie suchy, wykonaną powłokę należy przeszlifować szlifierką jednotarczową. Po szlifowaniu całość odkurzyć. Każdą warstwę mikrobetonowej posadzki dekoracyjnej wykonuje się w podobny sposób. Po wykonaniu ostatniej warstwy należy zostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia . Po tym czasie można przystąpić do nałożenia zamknięcia .

PRZECHOWYWANIE; W pojemniku oryginalnym zamkniętym; 12 miesięcy od daty produkcji w temp. od +5° C do +30 °C