KARTA PRODUKTU – MAŁA ARCHITEKTURA ( DONICE)

- Skład i technologia; Zastosowanie specjalistycznego kruszywa , wyselekcjonowanego cementu, alkaloodpornych włókien oraz najnowocześniejszych domieszek chemicznych umożliwia wykonanie produktów o dużym stopniu skomplikowania , w tym cienkościennych , bez konieczności stosowania dodatkowego tradycyjnego zbrojenia.

- Satynowa faktura; beton architektoniczny SBA- design charakteryzuje się gładką i satynową w dotyku fakturą.

- Specjalnie zaprojektowany skład GRC ( GFRC) z wyselekcjonowanych składników powoduje, iż możliwe jest zminimalizowanie grubości ścian elementów a tym samym dużo efektywniejszy design przy zachowaniu doskonałych parametrów wytrzymałościowych .

- Właściwości fizyczne; a) nasiąkliwość; Nw < 6% . zgodność z normą PNEN-13198,                      b) wodoszczelność ; wysoka wodoszczelność ( niska nasiąkliwość) betonu GRC umożliwia przechowywanie go w środowisku wilgotnym bez wpływu na założone właściwości techniczne i   użytkowe . c) odchyłki wymiarowe ; gabaryt +/- 15 mm – różnice wielkości produktu zgodne z normą PN-EN 1318 , grubość ścianek- różnice grubości ścianek produktów mogą wynosić +/- 5mm. d) wytrzymałość na ściskanie ; C40/50 zgodność z normą PN-EN 12390-3 , e) nierówności odcieni; V3 , f) kolorystyka i tekstura; na powierzchni produktów z betonu mogą występować delikatne smugi , przetarcia kolorystyczne orasz drobne pory, dziurki ( tzw. Raki) . Ich ilość jest niejednorodna ( na jednym elemencie może ich być więcej na drugim mniej, mogą być one również nierównomiernie rozłożone). Pomiędzy poszczególnymi elementami mogą występować różnice odcieni, a na ich powierzchni uwidaczniać się różnice w strukturze kruszyw użytych do produkcji betonu- te cechy nadają produktom niepowtarzalny wygląd. Elementy  czasem wyrównują się kolorystycznie i lekko matowieją zaś różnice w odcieniach, smugi i przetarcia po około pół roku stają sięgało widoczne ( nie znikają całkowicie) Na powierzchni elementów pod wpływem wilgoci może pojawić się wykwit – jest ona naturalną cechą każdego betonu i samoistnie znika po dłuższym czasie. g) beton GRC nie deformuje się w wyniku działania warunków atmosferycznych , gwarantując produktom wysoką trwałość.

- Donice betonowe to prefabrykowane elementy przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń , na zewnątrz w ogrodach i na tarasach w celu kształtowania krajobrazu. Donice nie mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne ani do przenoszenia obciążeń. Donice są odporne na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych . donice wykorzystywane na zewnątrz muszą posiadać drożny otwór odwadniający przez cały okres użytkowania. Zmiana objętości zamarzniętej wody , nagromadzonej w skutek niedrożnego odpływu , może doprowadzić do rozmrożenia, zniszczenie , powstania rys i pęknięć na donicy.

- Wypełnienie donicy; W celu zapewnienia drożności otworu odpływowego , na dnie donicy należy zastosować warstwę geowłókniny , następnie warstwę drenażową najlepiej z ogrodowego keramzytu, który umożliwia oddychanie korzeni oraz odpływ nadmiaru wody na dno i następnie kolejną warstwę geowłókniny i finalnie ziemię.  Grubość warstwy drenażu zależy od wielkości donicy i systemy korzeniowego. Przyjmuje się , że warstwa drenażu w dużych i wielkich donicach powinna wynosić od 10 do 25 cm. donicę należy ułożyć lekko uniesioną nad podłożem podkładając pod jej spód np.; kawałek betonu lub inny wytrzymały materiał. Wielkość donicy należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej rośliny. Nie należy odsadzać donic roślinami charakteryzującymi się dużym rozrostem korzeni.

- Pielęgnacja i czyszczenie; produkty z betonu architektonicznego należy chronić przed zabrudzeniami. Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać na bieżąco, gdyż pozostawienie ich może spowodować powstanie plam i odbarwień. Do czyszczenia nie wolno używać środków na bazie kwasów i silnych alkalii. Zalecane czyszczenie wilgotną szmatką i łagodny detergent.